## Slide 1
Военная академия РВСН имени Петра Великого,
ОАО «НИИ полимерных материалов» *
ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ СЖИГАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Мелешко В.Ю., Краснобаев Ю.Л., Качуро В.А., Поник А.Н. *

## Slide 2
Технология выжигания взрывчатого наполнения
Образование отхода оксида алюминия
Вид затрат | В пределах установленных лимитов, руб. | При отсутствии установленных лимитов, руб.
Плата за негативное воздействие на ОС | 446 569 | 2 232 843
Стоимость передачи отходов Аl2O3 на полигон за год | 2 160 000 | Запрещено
Стоимость передачи накопленных отходов Аl2O3 на полигон | 20 000 000 | Запрещено
Стоимость мероприятий по обращению с опасными отходами | 1 000 000 | -
Штрафные санкции | - | до 250 000
Итого | 23 606 569 (3 606 569 в последующие годы) | 2 482 843 + нерешенная проблема с накопленными отходами
При уничтожении одного комплекта двигателей образуется около 15 т оксида алюминия.
В год (например, уничтожение 38 комплектов двигателей) общая накопленная масса составит около 567 т оксида алюминия.
В настоящее время накоплено более 2000 т оксида алюминия.
Затраты за размещение отхода Аl2O3

## Slide 3
Технология выжигания взрывчатого наполнения
Направления использования оксида алюминия
Окончательное решение вопроса о направлении использования оксида алюминия, полученного при сжигании ЭМ, может быть принято после определения его физико-химических свойств.

## Slide 4
Технология выжигания взрывчатого наполнения
Методы анализа фазового и химического состава
Для проведения качественного и полуколичественного элементного анализа использовался метод рентгенофлуоресцентной спектроскопии (РФС) на спектрометре VRA-33 (Carl Zeiss)
Для количественного определения содержания примесей использовался метод последовательной атомно-эмиcсионной спектроскопии c индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП) на спектрометре Ultima 2 (Horiba Jobin Yvon)
Для определения общего содержания азота [N] и углерода [C] использовались газовые анализаторы TC‑600 и RC-412 компании LECO.
Рентгенофазовый анализ (РФА) образцов проводился с помощью рентгеновского дифрактометра Ultima IV фирмы Rigaku
Для проведения химического микроанализа и определения характера распределения химических элементов среди частиц использовался метод энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (ЭДС), реализованный на приставке Gatan для сканирующей электронной микроскопии.

## Slide 5
Сканирующая электронная микроскопия

## Slide 6
Сканирующая электронная микроскопия
Увеличение 10 000×
Увеличение 30 000×

## Slide 7
Гранулометрический анализ
для объемного (массового) распределения частиц по размеру
5

## Slide 8
Гистограмма распределения частиц по размеру
Без УЗ-воздействия
С УЗ-воздействием
Прибор NanoTec Laser Particle Sizer Analysette 22 фирмы Fritsch

## Slide 9
Элемент | Пределы обнаружения, масс. % | Концентрация в образце, масс. %
Si | 2.12·10-2 | 2.30·10-1
K | 2.25·10-3 | 3.23·10-2
Ca | 3.81·10-3 | 3.35·10-2
Ti | 6.02·10-5 | 1.73·10-2
Cr | 6.83·10-5 | 2.62·10-3
Fe | 5.53·10-4 | 3.48
Ni | 2.24·10-5 | 2.21·10-3
Cu | 2.17·10-5 | 4.13·10-3
Zn | 7.54·10-5 | 1.14·10-2
Pb | 1.82·10-4 | 3.09·10-3
Результаты анализа примесей

## Slide 10
Результаты анализа химического состава

## Slide 11
Результаты энергодисперсионного элементного микроанализа
1
2
3

## Slide 12
Результаты энергодисперсионного элементного микроанализа

## Slide 13
1. При ликвидации ЭМ способом сжигания образуется существенное количество оксида алюминия, захоронение которого сопровождается большими затратами на мероприятия по охране окружающей среды.
2. Направление использования оксида алюминия, полученного при сжигании ЭМ, может быть выбрано после определения его физико-химических свойств.
3. Установлено, что порошок Al2O3 состоит преимущественно из частиц сферической и округлой формы с размером от долей микрона до 15 мкм и частиц различных включений неправильной угловатой и игольчатой формы с характерным размером от нескольких единиц до нескольких сотен микрон.
4. Полученное объемное (массовое) распределение частиц по размеру указывает на то, что порошок оксида алюминия состоит в основном из частиц с размером в диапазоне 1÷20 мкм. Счетное (количественное) распределение частиц по размеру указывает на то, что основное количество частиц находится в субмикронной области в диапазоне размеров 0,2÷1 мкм.
5. Характер распределения элементов указывает на то, что порошок Al2O3 имеет сильно неоднородный химический состав с большим количеством включений различной природы и морфологии. Примесные элементы в основном находятся в виде включений различного размера и при необходимости могут быть извлечены из порошкового образца.
6. Химический состав большинства включений характеризуется наличием преимущественно Fe и чуть реже Si. Также в небольшом количестве встречаются Ni, Cu, Mo, Ti, Ca, Mg, K, С. Точные данные о содержании углерода и азота получены с помощью газовых методов: общее содержание [N] = 0,041 масс. %, общее содержание [C] = 0,482 масс. %.
7. Для исследования возможности дальнейшего использования отходов Al2O3 необходима его очистка от примесей, прежде всего, Fe.
ВЫВОДЫ

## Slide 14
ДОКЛАД ОКОНЧЕН
Спасибо за внимание