## Slide 1
«Электропластическое компактирование дисперсных проводящих сред для рециклинга отходов высокопрочных сплавов, получения заготовок, полуфабрикатов материалов и изделий»
Самуйлов С.Д., Троицкий О.А. Физико-Технический Институт им. А.Ф. Иоффе, Россия, Санкт Петербург, Sam.mhd@mail.ioffe.ru.
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Россия, Москва, o.a.troitsky@rambler.ru

## Slide 2
Электропластическое компактирование (брикетирование) дисперсных электропроводящих материалов
Традиционный способ брикетирования –
обычное прессование
Предлагаемый способ компактирования (брикетирования) –
электроимпульсная сварка
Используется локальное кратковременное воздействие на исходное сырьё потока энергии большой плотности - импульс электрического тока. При протекании тока энергия выделяется главным образом в местах контактов между частицами дисперсного материала, а длительность импульса тока задаётся таким образом, чтобы тепло не успевало уходить из зоны контакта за время протекания тока. Локальность и кратковременность воздействия обеспечивается самим способом воздействия, а прочность материала формируется за счёт импульсной электрической (электропластической) сварки контактов между частицами металла и электропластической деформации частиц.

## Slide 3
Схема процесса электроимпульсного брикетирования
1 –Источник импульсного электрического тока, 2 – электроды, 3 – пресс, 4 - изоляторы, 5 – стружка, 6 –электроизолированная пресс-форма.
В материале имеются выделенные направления (направление прессования и направление пропускания тока, которые могут совпадать или быть взаимно перпендикулярны) но его прочностные характеристики изотропны.

## Slide 4
1 2 3 4 5
1 - пресс, 2 – конденсаторная батарея, 3 – прессовальная камера, 4 – пульт управления прессом, 5 - пульт управления конденсаторной батареей.
Модельный образец установки для брикетирования металлической стружки

## Slide 5
Фотография пробного брикета полученного на установке
. Стружка титанового сплава 3М. Размер брикета: 175х64х50 мм; плотность 1,1 г/см3 (пористость 75%); масса 590 г.

## Slide 6
Фотография длинномерного брикета из стружки титанового сплава 3М. Размер брикета: диаметр 53 мм, высота 210 мм; плотность 1,1 г/см3 (пористость 75 %); масса 520 г.

## Slide 7
Фотография брикета из стружки титанового сплава 3М. Размер брикета: 70х70х30 мм; плотность 1,3 г/см3 (пористость 70%); масса 200 г.

## Slide 8
Фотография конического брикета из деклассированой титановой стружки с выраженными цветами побежалости. Размер брикета: диаметры 55 и 65 мм, высота 80 мм; плотность 1,3 г/см3 (пористость 70%); масса 300 г. .

## Slide 9
Фотография брикета из деклассированой титановой стружки с выраженными цветами побежалости, смесь длинной витой и мелкой стружки. Размер: диаметр 85 мм, высота 95 мм; плотность 0,7 г/см3 (пористость 85 %); масса 310 г

## Slide 10
Пробный брикет из стружки меди (М0) Размер: диаметр 42 мм, высота 62 мм; плотность 1,4 г/см3 (пористость 80 %); масса 120 г.

## Slide 11
Фотография брикета из латунной стружки Размер брикета: 175х66х28 мм; плотность 1,5 г/см3 (пористость 80%); масса 470 г.

## Slide 12
Фотография брикета из стружки алюминиевого сплава. Размер брикета: 175х66х28 мм; плотность 1,0 г/см3 (пористость 60%); масса 340 г.

## Slide 13
Фотография брикета из чугунной стружки. Размер: диаметр 53 мм, высота 90 мм; плотность 2,8 г/см3 (пористость 60 %); масса 500 г.

## Slide 14
Брикет из стружки нержавеющей (высоколегированной) стали. Размер: диаметр 53 мм, высота 100 мм; плотность 1,5 г/см3 (пористость 80 %); масса 340 г.

## Slide 15
Фотография брикета из стального измельченного лома электроосветительной арматуры, куски 1х20х30 мм. Размер: диаметр 53 мм, высота 100 мм; плотность 2,1 г/см3 (пористость 70 %); масса 465 г

## Slide 16
Фотография брикета из измельченного лома автоматных гильз, куски (1 – 4)х10х15 мм. Размер: диаметр 35 мм, высота 50 мм; масса 98 г, плотность 2,0 г/см3.

## Slide 17
Фотография фрагмента брикета из стружки высокопрочного титанового сплава ВТ20 с добавлением крупных кусков титана с размером: диаметр: 20 мм, длина: 48 мм, массой 68 г. Размер брикета: диаметр 50 мм, высота 90 мм; масса 215 г плотность 1,2 г/см3.

## Slide 18
Фотография фрагмента композитного брикета из стружки стали Ст. 3 с добавкой кусков материала с малой электропроводностью (горной породы). Размер брикета: 200х60х60 мм; плотность 1,4 г/см3; масса 1 кг (400 г стружки и 600 г породы).

## Slide 19
Брикет из порошка титана (диаметр 35, высота 46,5 мм; масса 103 г, плотность 2,3 г/см3; пористость 50%; осыпь порошка 2,5 г, 2,4 %) справа увеличенное изображение его центральной части 1х1 см

## Slide 20
Композитный брикет из порошка титана и стеклообразных минеральных шариков. Диаметр брикета 35 мм, высота 40,5 мм; масса 109 г, плотность 2,8 г/см3; осыпь порошка 3,4 г (3,1 %); содержание шариков по насыпному объёму 20 %, по весу 16%, в объёме брикета стекло 9%, титан 55%, поры 36 %) справа увеличенное изображение центральной части образца 1х1 см

## Slide 21
Зависимость температуры брикетов T от начального напряжения на конденсаторной батарее Uб.
1 - плотность брикетов 0,5 г/см3 (12% металла),
2 - плотность брикетов 0,75 г/см3 (16% металла),
3 - плотность брикетов 0,8 г/см3 (18% металла),
4 - плотность брикетов 1,1 г/см3 (25% металла).

## Slide 22
Возможности использования брикетов

## Slide 23
Сравнение технологий с типичными аналогами.
Наименование оборудования | Проект. Установки | Брикет-пресс МР-800
Цена установки тыс. руб. | 3000 | 3600
Производительность (сталь), кг/час | 300 | 300
Давление прессования кг/см2 | 50 | 1800-2300
Коэффициент уплотнения стружки | 6 | 7-10
Форма брикетов | параллелепипед | цилиндр
Удельные энергозатраты, кВт час/т | 15 | 60
Возможность получения пористых изделий и лигатур | + | -
Возможность удаления краски масел и СОЖ из готовых брикетов | + | -
Получение брикетов по размеру загрузочного окна печи | + | -
Только наша установка брикетирует следующие материалы:
Реакционные материалы (титан и т.п.).
Высокопрочные стали и сплавы
Измельченную листовую обрезь
Измельчённый окрашенный легковесный лом

## Slide 24
Спасибо за внимание!
Самуйлов, Сергей Дмитриевич
Физико-Технический Институт им. А.Ф. Иоффе, с.н.с., к.т.н.
Sam.mhd@mail.ioffe.ru, (812)-292-71-36, (911)-161-07-22
Троицкий Олег Александрович
Институт машиноведения им А.А.Благонравова РАН
oatroitsky@ramblwer.ru
8-903-687-86-46