## Slide 1: ВЛИЯНИЕ СВЧ – ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПЛАСТИЧЕСКУЮ ДЕФОРМАЦИЮ РАСТЯЖЕНИЕМ И РЕЛАКСАЦИЮ НАПРЯЖЕНИЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ В.И. СТАШЕНКО, О.А. ТРОИЦКИЙ

## Slide 2: Рис. 1 Подключение магнетрона к волноводу (а) и распределение напряженности электрического поля в волноводе по длине Z (б)

## Slide 3: Рис.2 Схема короба волновода (1) с магнетроном (2) для подведения СВЧ – излучения к деформируемому образцу (3), находящегося в захватах (4) с токоподводом (5) и датчиком измерения усилий (6)

## Slide 4: Рис.3 Испытуемый образец-лопаточка из нержавеющей стали толщиной 0,2 мм с длиной рабочей части 28 мм в изолированных зажимах горизонтальной испытательной машины ИР 5047-50-10 на последней стадии растяжения перед разрывом при одновременном действии импульсами тока.

## Slide 5: Рис. 4 Испытуемый образец находится внутри короба волновода. Магнетрон находится в нижней части волновода. ЭМ поле E направлено поперек оси образца. По кабелю через токоподводы подводится импульсный ток.

## Slide 6: Рис. 5. Скачки деформации в сторону разупрочнения при активной деформации и действии импульсов тока J, а также тока J + СВЧ - излучения

## Slide 7
σ, МПа
Рис.6 Зависимость пиков разупрочнения возникших под действием импульсов тока Ј, а также тока Ј и СВЧ – излучения от величины напряжения σ в условиях активного деформирования. Данные получены от пяти образцов.

## Slide 8: Таблица1 Величина падения нагрузок при остановках привода машины в начале пауз релаксации напряжений в различных постановках опыта
№№ пп | Виды воздействий | 1-я серия измерений |  | 2-я серия измерений |  | 3-я серия измерений | 
1 | Без какого-либо воздействия | ΔF от Fо, Н | % | ΔF от Fо, Н | % | ΔF от Fо, Н | %
 |  | 25 от 700 | 3,5 | 56 от 1000 | 5,6 | 66 от 1250 | 5,3
2 | СВЧ-излучение | 32 от 800 | 4,0 | 66 от 1050 | 6,2 | 80 от 1300 | 6,1
3 | Импульсы тока | 60 от 900 | 6,6 | 83 от 1100 | 7,5 | 104 от 1350 | 7,6
4 | Совместное действие тока и СВЧ-излучения | 110 от 950 | 12,0 | 160 от 1200 | 13,3 | 170 от 1400 | 12,4

## Slide 9: Таблица 2 Величина падения нагрузок при остановках привода машины за полную паузу релаксации напряжений в течение 3 мин в различных постановках опыта
№ пп | Виды воздействий | 1-я серия измерений |  | 2-я серия измерений |  | 3-я серия измерений | 
1 | Без какого-либо воздействия | ΔF от Fо, Н | % | ΔF от Fо, Н | % | ΔF от Fо, Н | %
 |  | 45 от 700 | 6,4 | 77 от 1000 | 7,7 | 100 от 1250 | 8,0
2 | СВЧ-излучение, поле E поперечно | 60 от 800 | 7,5 | 120 от 1050 | 11,4 | 160 от 1300 | 12,3
3 | Импульсы тока | 85 от 850 | 10,0 | 120 от 1000 | 12,0 | 180 от 1350 | 13,3
4 | Совместное действие тока и СВЧ-излучения | 140 от 950 | 14,6 | 210 от 1200 | 17,5 | 315 от 1400 | 22,5

## Slide 10: Таблица 3. Величина падения нагрузок на образце при остановках привода испытательной машины за полную паузу релаксации напряжений в течение 3 мин в различных постановках опыта.
№ пп | Виды воздействий | 1-я серия измерений |  | 2-я серия измерений |  | 3-я серия измерений |  | 4-я серия измерений | 
1 | Без какого-либо воздействия | ΔF от Fо, Н | % | ΔF от Fо, Н | % | ΔF от Fо, Н | % | ΔF от Fо, Н | %
 |  | 45 от 700 | 6,4 | 70 от 900 | 7,7 | 85 от 1000 | 8,1 | 110 от 1250 | 8,8
2 | СВЧ-излучение Продольное поле Е | 90 от 850 | 10,5 | 110 от 850 | 11,6 | 130 от 1150 | 11,3 | 160 от 1300 | 12,3
3 | Импульсы тока | 95 от 900 | 10,6 | 120 от 1000 | 10,9 | 170 от 1200 | 14,1 | 210 от 1350 | 17,5
4 | Совместное действие тока и СВЧ-излучения | 170 от 950 | 18,0 | 250 от 1050 | 23,8 | 360 от 1250 | 29,8 | 420 от 1400 | 30,0

## Slide 11: Выводы
Впервые экспериментально обнаружено влияние СВЧ - излучения на процесс пластической деформации металла в двух постановках опыта, как при активной деформации образцов растяжением, так и в опытах по релаксации механических напряжений в нагруженных образцах при ориентациях вектора напряженности электрического поля E СВЧ - излучения продольно оси деформируемых образцов и поперечно. При продольной ориентации вектора E СВЧ - излучения и суммарном действии тока эффект разупрочнения металла возрастал примерно на 8% (с 22% до 30%). Тепловые эффекты действия тока и СВЧ - излучения корректно вычитывались из величин общего снижения деформирующих усилий и релаксации напряжений