СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ВИБРАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ ГЕНЕРИРУЕМЫХ ДЕЙСТВИЕМ ИМПУЛЬСНЫХ ТОКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕРЖНЕВЫЕ И ТРУБЧАТЫЕ ОБРАЗЦЫ

- Е.А.Правоторова1, О.Б.Скворцов1,2,О.А.Троицкий1

- 1Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН, Москва, Россия;

- 2ООО «Диамех 2000», Москва, Россия

Аннотация. Действие импульсов тока на  металлы  может  вызывать в них механические напряжения, приводящие к   деформации, а при больших токах и к разрушению образцов. Методика неразрушающего  циклического деформирования. Полученные экспериментальные данные и из анализ показывает возможность распространить выводы об устойчивости образцов  к длительному  циклическому нагружению в виде вибрации. Стоимость и сроки испытаний могут быть существенно сокращены за счет повышения частоты  импульсного воздействия и  уменьшения количества испытываемых образцов  на основе соответствия динамических процессов условию эргодичности.

Ключевые слова: вибрация, стационарность, эргодичность, циклическая прочность.

В современном  мощном электрооборудовании в качестве нормируемого параметра принята величина ускорения [1]. Рост   динамических нагрузок и повреждения элементов конструкций  в значительном числе случаев связаны с   электромеханическими процессами в элементах обмоток. Один их механизмов появления механических напряжений связан с силами взаимодействия проводников, по которым протекают токи. Другой механизм  связан с действием  тока на сам проводник [2,3]. Возбуждение колебаний значительной амплитуды при задании импульсного тока позволяет анализировать поведение элементов конструкции обмоток. Такие  испытания могут проводиться как на реальных конструкциях, так и на моделях. В данной работе было  опробована методика формирования  ударных импульсов при прохождении тока через  модель стержня обмотки статора мощного  генератора в масштабе один к десяти. Использование переносной системы  формирования импульсов тока  большой величины (до нескольких килоампер) позволило  быстро и с малыми затратами провести такие испытания. Контроль возникающих при этом ускорений выполнялся простой системой контроля на основе трехкомпонентных акселерометров , подключаемых к системе сбора данных  на основе  USB  модуля сбора 4431 фирмы NI и компьютера с программным пакетом LabVIEW.  Аналогичным образом контроль ускорений позволяет проводить ресурсные испытания [4].

При проведении таких испытаний необходимо  обоснование  выбора контролируемых параметров и возможностей сокращения объема испытаний.  Это связано с тем, что реальное оборудование может  работать в условиях очень большого числа циклов нагрузки [5,6]. Возможности сокращения объема испытаний при минимизации количества образцов основано на экспериментальном обосновании эргодичности  динамических процессов. Кроме стационарности колебательных процессов  при этом важным критерием является стремление автокорреляционных функций к нулю. Поскольку вибрационные сигналы имеют  вид колебаний, стремление к нудю корреляционной функции удобно отобразить  на графике огибающей такой функции, получаемой использованием преобразования Гильберта. Пример такого графика приведен на рисунке.

Простота управления характеристиками  импульсов тока позволяет  в широких пределах менять режимы проведения испытаний. Это позволяет  в значительной степени удовлетворит требования к методикам проведения испытаний [7].

Исследование статистических свойств последовательностей импульсных воздействий показывает, что  происходящие процессы  соответствуют критериям стационарности и эргодичности. Это позволяет  рассматривать  длительные испытания, выполняемые для ограниченного числа образцов, а иногда и одного образца, как эквивалент испытаниям  большого количества  однотипных изделий в различных режимах.

Поскольку испытания проводятся на высокой частоте без использования  сложных  и сравнительно малонадежных   систем формирования механических нагрузок (сам образец является источником механических нагрузок в нем), возможно проведение  многоцикловых и гигацикловых испытаний  за небольшое время и при низких затратах на оборудование. Действие импульсного тока и контроль возникающих при этом вибраций можно использовать для неразрушающего контроля деформаций в  конструкциях при статическом и динамическом нагружении с применением  предлагаемых  методов статистической обработки.

- Литература

1.ГОСТ 533-2000. Машины электрические вращающиеся. Турбогенераторы. Общие технические условия.

2. Троицкий О.А., и др. Физические основы и технологии обработки современных материалов ( теория, технологии, структура и свойства), том 1 и том 11 Изд-во АНО ИКИ (Москва - Ижевск ) 2004 г , 563 стр и 467 с.

3. Троицкий О.А., Пластическая деформация металла, вызванная пинч-эффектом. Изв. АН СССР, сер. № 6 , 1977, с.118 – 122.

4. Ленк А., Ренитц Ю.  Механические испытания приборов и аппаратов. - Мир, М.: 1976 г., 272 с.

5. Claude Bathias, Paul Croce Paris. Gigacycle Fatigue in Mechanical Practice. September 13, 2004 by CRC Press - 328 p.

6. Bokůvka O., etc.  Gigacycle Fatigue At High-Frequency Loading,   Diagnostyka, 4(48)/2008, p.53-56.

7. ГОСТ 25.507-85. Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы испытания на усталость при эксплуатационных режимах нагружения. Общие требования.