На правах рукописи

КОЛИНА ТАМАРА ПЕТРОВНА

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

МЕЛКОРАЗМЕРНОГО ИНСТРУМЕНТА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ОСНАСТКИ КАРБОНИТРИРОВАНИЕМ В ПОРОШКОВЫХ

АКТИВИРОВАННЫХ ДРЕВЕСНОУГОЛЬНЫХ СМЕСЯХ

Специальность 05.16.01 -  металловедение и термическая обработка металлов и сплавов

А  В  Т  О  Р   Е  Ф  Е  Р  А  Т

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Калининград – 2011

Работа выполнена в ФГОУ ВПО «Калининградский государственный  технический университет»

Научный руководитель:           доктор физико-математических наук, профессор

Брюханов Валерий Вениаминович

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ:      доктор технических наук, профессор

Кальнер Вениамин Давыдович (ЗАО «КАЛВИС»)

кандидат технических  наук, профессор

Канев Владимир Павлович (НИТУ «МИСиС»)

ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:             Открытое акционерное общество «Прибалтийский

судостроительный завод «Янтарь», г. Калининград

Защита диссертации состоится «26»  мая    2011 года в  1530  часов на заседании

специализированного совета Д 212.132.08   Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» в ауд. Б-1, по адресу: Ленинский пр-кт, 4

Ваш отзыв на автореферат в двух экземплярах, заверенных гербовой печатью, просим направлять по адресу: 119049, г. Москва, Ленинский пр-кт, 4, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», ученому секретарю. Факс (495) 638-45-06.

e-mail: samoshina@list.ru

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»

Автореферат разослан « 22  »    апреля  2011 года.

Ученый секретарь диссертационного совета

профессор, доктор физико-математических наук                               Мухин С.И.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Повышение эксплуатационных свойств  мелкоразмерного тонколезвийного и специального режущего инструмента, формообразующей оснастки при изготовлении прецизионных деталей в приборостроении, электронике в значительной мере определяются  технологией упрочнения. Изучение и разработка технологии карбонитрирования с учетом металловедческих аспектов и особенностей диффузионных процессов, выбор оптимальных составов порошковых смесей и соответствующего оборудования является в этой связи важным направлением исследования.

Необходимо решить задачу поверхностного упрочнения инструмента химико-термической обработкой, так как покупной стандартизованный и специальный инструменты из высоколегированных сталей подвержены износу и преждевременному разрушению при незначительном времени наработки в условиях контактного трения в процессе изготовления деталей сложной конфигурации из прецизионных сплавов, лент, термостойких керамик.

Широко известные технологии упрочнения (ионно-плазменное азотирование, напыление нитридных слоев нитрида титана, карбонитридных карбидов  хрома)  требуют применения специального дорогостоящего оборудования, создания специальных участков обработки и экономически целесообразны при массовом, крупносерийном производстве.

Нами предлагаются  новые технологии химико-термической обработки мелкоразмерных деталей, инструмента, оснастки из   легированных сталей с суммой легирующих элементов от 7-8% до 20-25%, содержащих от 4 до 13% Cr,  в активированных древесноугольных смесях с целью повышения износостойкости, сопоставимой с дефицитными твердыми сплавами вольфрамо-кобальтовой и титанокобальтовой групп. Разработанные  технологии могут  быть осуществимы в условиях малых термических участков единичного и мелкосерийного производств  опытных и ремонтных предприятий при минимальных затратах на термическое оборудование и   вспомогательные материалы,   при небольших  энергозатратах, простоте их осуществления и максимальной эффективности обработки.

Цель исследования. Научное обоснование и разработка  технологии карбонитрирования тонколезвийного инструмента и оснастки из высоколегированных сталей различных классов методом диффузионного насыщения поверхности в порошковых  древесноугольных смесях и составах, в том числе с последующей лазерной закалкой, с целью повышения их  эксплуатационных свойств до уровня близкого к свойствам твердых сплавов.

Задачи исследования:

- провести сравнительный анализ существующих жидких и твердых карбюризаторов, исследовать и разработать составы новых порошковых смесей, установить оптимальное соотношение активаторов и наполнителей, а также расход компонентов для высоколегированных, хромсодержащих сталей на единицу упрочняемых площадей изделий;

- изучить  особенности формирования диффузионных карбидных и карбонитридных слоев при высокотемпературном карбонитрировании (карбидизации) в интервалах 900 – 10000С и низкотемпературном карбонитрировании при 560-6200С в средах с высоким углеродным и азотным потенциалом применительно к быстрорежущим сталям карбидного класса типа Р6М5, теплостойким перлитного или мартенситного класса типа 4Х5МФС и высокохромистым мартенситным типа 20Х13, применяемым для изготовления специального режущего и формообразующего инструмента и оснастки; оценить коэффициенты диффузии углерода и азота и условия формирования слоев с содержанием 60 – 80% карбидов;

- исследовать влияние режимов химико-термической обработки на структуру, фазовый состав и свойства диффузионных слоев, определить толщины слоев на сталях после закалки в зависимости от температуры карбонитрирования, а также при проведении низкотемпературных процессов при температурах в пределах температур  отпуска. Изучить влияние режимов карбонитрирования на поверхностную твердость, ударную вязкость, хрупкость, износостойкость, коррозионную стойкость, контактную прочность;

- определить рациональные режимы высокотемпературного и низкотемпературного карбонитрирования специального мелкоразмерного режущего, штампового, формообразующего инструмента и оснастки с использованием активных древесноугольных смесей в малоэнергоемком оборудовании,  применяемом в мелкосерийном и единичном производстве предприятий приборостроения, электротехники, электроники;

- исследовать упрочнение инструмента, прошедшего карбонитрирование дополнительным лазерным излучением;

- реализовать разработанные технологии карбонитрирования в условиях опытного производственного предприятия спецтехники ОКБ «Факел» и малых предприятиях ремонта двигателей  в регионе особой экономической зоны «Янтарь» -  Калининградской области.

Основные защищаемые положения  и  технические решения:

- теоретические  модели прогнозирования структуры и свойств диффузионных слоев при низкотемпературных и высокотемпературных процессах карбонитрирования, в том числе совмещенных с закалкой и последующим дополнительным лазерным упрочнением;

- составы новых активированных порошковых древесноугольных смесей с введением азотоуглесодержащих (карбамид, триэтаноламин, моноэтаноламин) и азотоуглеродонатрийсодержащих активаторов (трилон-Б), а также  их расходов на единицу упрочняемых поверхностей;

- технологические схемы осуществления способов карбонитрирования с загрузкой «контейнер в контейнер» в окислительных камерных электропечах, в том числе в вакуумных электропечах с «горячей ретортой».

Научная новизна:

- теоретически и экспериментально обоснованы   и показаны возможности интенсификации упрочнения высоколегированных сталей различных классов – карбидного, быстрорежущих вольфрамомолибденовых, теплостойких мартенситного класса и высокохромистых мартенситных   при проведении процессов в разработанных  порошковых древесноугольных смесях с активизирующими добавками;

- обнаружено  ускорение процессов диффузии и возможность формирования карбидных слоев с содержанием выше 50%-вес карбидов и карбонитридов, что позволяет  при  высокотемпературных процессах достигать износостойкости,  сопоставимой с характеристиками твердых сплавов;

- впервые экспериментально установлены оптимальные условия упрочнения специальных тонколезвийных мелкоразмерных инструментов, оснастки сложной конфигурации для получения высоких механических и эксплуатационных свойств инструмента  применительно к специальному приборостроению;

- определены оптимальные режимы скоростного диффузионного насыщения слоев высокохромистых сталей в разработанных нами карбюризаторах с высоким углеродным потенциалом, и впервые установлено явление  укрупнения, сращивания глобулярных и ветвистых карбидов при низко- и высокотемпературном карбонитрировании;

-впервые показано, что лазерная обработка карбонитрированных слоев, содержащих до 0,6% азота позволяет формировать на сталях 4Х5МФС, Р6М5, Р6М5-П слои с высокой твердостью при значительных количествах азотного аустенита, что повышает износостойкость инструмента в 1,8-2.2 раза.

Практическая значимость и ценность работы:

- получены исходные данные для разработки новых технологий химико-термической обработки и осуществлены процессы карбонитрирования инструмента из сталей Р6М5 и Р6М3, из сталей типа 4Х5МФС и 4Х3ВМФ, оснастки из сталей 20Х13 и  30Х13,  в новых порошковых смесях, активированных углеродоазотонатрийсодержащими компонентами, позволяющими повысить механические свойства  основного металла и глубину диффузионных слоев в 2 – 2,5 раза,  достигнуть износостойкости  на уровне твердых сплавов.

- разработаны процессы ускоренной, малоэнергоемкой обработки специального инструмента и оснастки в условиях опытных, мелкосерийных и ремонтных цехов  предприятий с сокращением трудоемкости, энергоемкости, затрат на вспомогательные материалы в 1,4-1,5 раза при увеличении выхода годного инструмента и улучшения качества  химико-термической обработки;

- экономическая целесообразность разработанных технологических процессов подтверждена повышением эксплуатационных  свойств упрочненного мелкоразмерного  инструмента и оснастки на различных предприятиях Калининградской области. Акты внедрения  прилагаются.

- результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс по  курсу «Основы электротехнологий» для студентов  дневной и заочной форм обучения высших учебных заведений по специальностям 180404.65 (240600) – Эксплуатация электрооборудования и автоматика судов, 150207.65 (072100) – Реновация средств материального производства в ФГОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет»

Достоверность результатов подтверждается:

- использованием современных методов определения фазового и химического рентгеноспектрального анализа структуры,  состава диффузионных слоев, изменения размеров и характера карбидных слоев, содержащих выше 60% карбидов;

- высокой воспроизводимостью результатов при экспериментальном исследовании структур карбидных и карбонитридных слоев, размеров и  типа карбидов в сталях трех классов в зависимости от температурно-временных параметров процессов диффузионного насыщения, состава и расхода  порошковых смесей;

-  высокими результатами производственных испытаний упрочненных карбонитрированием инструментов и деталей оснастки при изготовлении прецизионных деталей из специальных сплавов и керамик.

Реализация работы. Разработанные технологии химико-термической обработки апробированы и освоены в опытно-промышленном производстве ЭРДМТ (электрических реактивных двигателей малой тяги) в ОКБ «Факел» г.Калининграда,  в фирме «Дизель»,   на Янтарном комбинате Калининградской области и в фирме «Метупак».

Апробация работы. Основные положения и   результаты исследований доложены на конференциях:

- на всероссийском собрании металловедов, г. Пенза, 1999г.;   Межвузовской конференции в Калининградском военном институте федеральной пограничной службы, г.Калининград, 1999 г.; Междисциплинарном семинаре «Фрактальная и прикладная синергетика (стендовый доклад), г.Москва, 1999 г.;  конференциях «Балтехмаш» 1999, 2000г., г.Калининград; Совещании Балтийской ассоциации производителей, г.Калининград, 2001г.; VIII конференции КВИПС, 2001; XXII Российской школе науки и техники, 2001 г., 2010г., г. Екатеринбург; конференции «Технологии третьего тысячелетия», 2001г., г. Санкт-Петербург; Инновации в науке и образовании 2010 г., г. Калининград,   ХХХ Российская школа по проблемам науки и технологий. − Миасс, 2010.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 печатных работ  в центральных журналах по списку ВАК РФ, 11 тезисов докладов, 2 патента РФ.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, выводов, заключения, списка использованных источников (96 наименований), приложений; содержит 139 страниц, 35  рисунков, 32 таблицы, а также 2 акта внедрения.

Личный вклад автора.

Соискатель ученой степени принимал личное участие в постановке задач исследований, проведении экспериментов в лабораторных и промышленных условиях, моделировании изучаемых процессов, обработке результатов и  их анализе, а также в подготовке материлов к публикации в открытой печати и  представлению результатов диссертационного исследования  на конференциях. Основные  исследования автор диссертации выполнила в творческих коллективах, что отражено в опубликованных печатных  работах.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении показана и обосновывается актуальность темы диссертации. На базе известных изученных процессов карбонитрирования, карбидизации, нитроцементации в порошковых смесях и твердых карбюризаторах поставлены основные задачи исследования для достижения  цели работы; изложены основные положения, выносимые на защиту, обоснованы новизна диссертационной работы и  практическая ценность исследования.

В первой главе  в литературном  обзоре приведен критический анализ проблем упрочнения инструмента из высоколегированных сталей, связанных с задачей одновременного насыщения диффузионных слоев  углеродом и азотом в замкнутых объемах контейнеров и реторт, в засыпках из порошковых древесных смесей с активаторами. Приведена схема массопереноса диффундирующих элементов в средах – продуктах пиролиза азотоуглеродосодержащих компонентов в присутствии щелочных металлов. Проанализировано влияние повышенного содержания углерода на структуру и свойства легированных сталей, влияние  температуры нагрева  на протекающие процессы. На основании проведенного автором анализа  выбрана методика анализа и определены  направления по выбору оптимальных составов и расходов порошковых смесей для высокотемпературного и низкотемпературного карбонитрирования высоколегированных хромсодержащих сталей.

Во второй главе описана методика экспериментов,  оборудование для нагрева сталей, а также представлены критерии выбора состава порошковых смесей для карбонитрирования. Приведены составы карбюризаторов с введением предложенных активаторов: карбамида, трилона-Б, триэтаноламина, моноэтаноламина, карбоната натрия, - обеспечивающих повышение углеродного и азотного потенциала  при температурах изотермического нагрева от 560-7000С до  900-10000С  в неизотермической области прогрева мелкоразмерного инструмента и деталей технологической оснастки. Для  проведения  исследований использовали прутки и полосу сталей Р6М5, Р6М5-П, Р6М5-МП, 4Х5МФС, 4Х3ВМФ,20Х13 все стали промышленных плавок с карбидной неоднородностью не выше 2 баллов. Исследован их химический состав.

В таблице 1 приведены характеристики разработанных в диссертации активирующих компонентов для добавки в активированные древесные угли и отработанные древесноугольные карбюризаторы, позволившие достигнуть углеродного потенциала среды до 2,7 – 2,9% и потенциала по азоту до 0,5%  по данным качественного химического анализа образцов из ленты низкоуглеродистой стали 10. Основу смесей составляли древесные угли - активированный (ГОСТ 6217-74) и гранулированный (ГОСТ 20464-73 и ГОСТ 23998-80), или карбюризатор древесноугольный отработанный (ГОСТ 2407-83). Азотосодержащие карбамид добавки (ГОСТ 6691-77): химически чистый или технический, азотнатрийсодержащий трилон-Б (ГОСТ 10652 -73), а также углекислый натрий, сода техническая.

Таблица 1- Состав и соотношение компонентов для добавки в активированные древесные угли  и отработанные древесноугольные карбюризаторы

| Компонент | Содержание элементов,% |  |  |  | Соотношение |  | Количество добавки, вес% *) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | Н | О | N | С/О | С/N |  |  |
| Карбамид (NH2)CO | 20,0 | 6,6 | 26,7 | 46,7 | 0,75 | 1,74 | 10-20в.т. | 8-10 н.т. |
| Трилон-Б С10Н8О10N2Na2 | 33,6 | 2,2 | 44,8 | 11,6* | 0,75 | 0,17 | 8-10 | 14-15 |
| Моноэтаноламин (С2Н4ОН)NН2 | 39,2 | 11,4 | 26,2 | 23,2 | 1,50 | 0,88 | 2-3 | 2-5 |
| Триэтаноламин (С2Н4ОН)3N | 48,3 | 10,1 | 32,2 | 9,4 | 1,50 | 0,30 | 2-3 | 2-5 |
| *) - 11,6% Na в трилоне-Б, основа древесный березовый уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |

На рисунке 1 показана одна из схем загрузки деталей и образцов по модели «контейнер в контейнере» при карбонитрировании в малоэнергоемких камерных электропечах типа СНОЛ-1,6.2,5.1/10И2, СШОЛ-ВНЦ мощностью 2 – 10 кВт  и печах серии ПЛ – 1, ПЛ – 2.

Для анализа микроструктуры диффузионных слоев использовали микроскопы «Неофот» и ММР-4. Микротвердость измеряли на микротвердомерах ПМТ-3 и переносном МИТ-2.  Фазовый рентгеноструктурный анализ проводили на установках УРС-50 и ДРОН-VMI в отфильтрованном Сu-Кα излучении. Съемки от поверхности образцов велись при U=40 кВ; I=20-35мА; Vп =720-1800мм/ч. Фрактограммы изломов слоев и основного металла изучали на образцах после измерения ударной вязкости на копрах КМ-25 с использованием растрового микроскопа «Тесла-2А»  электрофизической вырезкой образцов  в заданные размеры. Коэффициенты трещиностойкости слоев рассчитывали после измерения твердости на твердомере «СуперВиккерс».

Рисунок 1 -  Упаковка деталей при карбонитрировании: а – с закалкой от температуры химико-термической обработки -  900-10000С, б – при 680-7000С с выгрузкой на воздух, в – низкотемпературное 360-6000С охлаждение с контейнером; 1 - внутренний балластный контейнер , 2 – наружный контейнер, 3 – детали, 4 – древесноугольный активированный состав, 5 – под печи)

Химический состав при послойном шлифовании слоев измеряли на анализаторах «Спектроскан». Компьютерное послойное сканирование в поперечных микрошлифах карбинитрированных сталей Р6М5, 4Х5МФС, 20Х13 проходили по схемам, показанным на рисунке 2.

| (а) | (б) |
| --- | --- |

Рисунок 2 -  Микроструктура и схема компьютерного сканирования  карбидных слоев карбонитрированной стали 4Х5МФС при 9600С, 6 часов (а), х2000 и стали 20Х13, 9800С, 8 ч (б), х300

В третьей главе  представлены разработанные технологии поверхностного упрочнения теплостойких штамповых и инструментальных сталей.

В разделе 3.1  описаны особенности формирования среды азотонауглероживания и процессы диффузионного  массопереноса атомарного углерода и азота к поверхности легированных сталей, позволяющих получать карбидные и карбонитридные слои высокой твердости и износостойкости.

Как показал опыт, активные соединения СО, СН4,NH3, Na2O - продукты диссоциации и пиролиза карбамида, трилона-Б, моно- и триэтаноламина в присутствии избыточного углерода в замкнутых объемах упаковочных контейнеров обеспечивают высокий углеродный и азотный потенциалы насыщающей среды в широких интервалах температур 560-620, 700-860, 900-10000С. Основные реакции, протекающие в этих условиях представлены на схеме:

(NH2)2CO → NH3  + CO + 0,5H2 + 0,5N2;

(C10H8O10)Na2N2 → 9CO + N2 + Na2O + 2H2 +CH4;

(C2H4OH)3N → 3CO + 2CH4 +0,5N2 +1,5H2;

NH3 → NAT +1,5H2  и 2СO → CAT  + CO2

Нами  установлено, что повышение плотности потока углерода и азота при карбонитрировании в замкнутых объемах  в порошковых смесях обеспечивается лучшими условиями депассивации, адсорбции и десорбции газовых компонентов при классическом соотношении внутреннего и внешнего массопереноса:

J=β(Cа−Сн.п.)=−D(dCdx)                                          ( 1 )

D=Ae−QRT,					                       ( 2 )

где J – плотность потока углерода, г/см2.с; β – коэффициент массопереноса углерода из газовой атмосферы к поверхности металла, см/с; Сα – углеродный потенциал образуемой в вакууме атмосферы; Сн.п. – концентрация углерода на насыщаемой поверхности; D – коэффициент диффузии, см2/с, зависящий от природы основного металла А насыщаемого элемента, температуры Т и работы разрыхления Q; R – универсальная газовая постоянная; dCdx - градиент концентрации углерода в насыщенном слое.

Было установлено, что определяющими реакциями  при высокотемпературном карбонитрировании высоколегированных сталей в атмосфере пиролиза выбранных активированных древесноугольных смесей, приводящих к активному карбидообразованию,  являются:

2СО   Сат (легир. γFe) + CO2

СН4    Сат(легир. γFe) + 2Н2

2С + 2СО + 7(Fe, Cr)      (Fe, Cr)7 + 2CO2

3CH4 + 7(Fe, Cr)      (Fe, Cr)7C3  + 6H2

CH4      C + 2H2;  2СО       С + СО2.

Для интервалов температур 900-9800С степень науглероживания и последующего роста карбидов в любой момент времени определяется:

dmdτ=K⋅(a0−m),								(3)

где m – концентрация атомарного углерода,  ао – начальная концентрация расщепляющих молекул, К – константа скорости распада компонентов углеродоазотосодержащей смеси при недостатке кислорода в присутствии углерода и азота к поверхности стали.

При вакуумном карбонитрировании повышается как плотность потока углерода и азота из газовой атмосферы к поверхности деталей, так и плотность потока диффундирующих углерода и азота от поверхности в глубину диффузионного слоя. При этом немаловажную роль в теплостойких легированных и быстрорежущих сталях играет хром, способствующий коагуляции и сращиванию карбидов в диффузионных слоях при избытке аморфного и атомарного углерода в переходном слое Гиббса.

На рисунке 3   показана схема образования карбидного слоя при высокотемпературном карбонитрировании, а также  изменение коэффициентов диффузии, рассчитанных автором по методике профессора М.М. Замятина.

( а )                                                                 ( б)

Рисунок 3 - Схема массообмена диффундирующих элементов при карбонитрировании хромсодержащих сталей с 4-13% хрома при 900-10000С ; 1- внутреннее окисление Fe, Cr2O4, FeCrO4, α-Fe; 2 –карбидизация  (Fe,Cr)7C3, (Fe,Cr)23C6, α-Fe, ветвистые сросшиеся карбиды; 3 – дисперсные карбонитриды и карбиды; 4 – переходная зона и сердцевина -  (а);  зависимость коэффициента диффузии углерода в α-железе при цементации (1), карбонитрировании (2), углеродистой  (3) и хромистой стали (4) при этих же температурах – (б).

Таким образом, экспериментально подтверждена возможность ускоренного, стабильного насыщения диффузионных слоев при температуре 940 – 10000С в порошковых смесях на основе древесных углей и выбранных активированных добавок.

В разделе 3.2  рассмотрена кинетика образования, структура и свойства диффузионных слоев, образующихся на вольфрамомолибденовой быстрорежущей стали и теплостойких сталях. Показано, что при высокотемпературном карбонитрировании быстрорежущих сталей в древесноугольных смесях с активирующими добавками, в интервале температур 940-980˚С  происходит образование диффузионных слоев с содержанием углерода выше  2,8% в зависимости от состава и расхода карбюризатора. Образование слоя происходит со скоростью 0,12-0,13 мм/час для стали Р6М5. При этом образование слоя типа карбидно-эвтектического с содержанием 1,8-2,3% С и 0,05-0,07% N происходит со скоростью 0,05-0,06 мм/час и 0,06-0,07 мм/час соответственно. Размер карбидов в диффузионных слоях изменяется в широких пределах – от 0,2 до 14-16мкм в поперечном сечении. Карбиды можно подразделить: на ветвистые, с ветвями длиной до 18 мкм и толщиной 3,3 мкм.

На примере сталей Р6М5 с содержанием до 4,4% Cr и 4Х5МФС с содержанием 5,2% Cr представлены (рисунок 4) результаты микрорентгеноспектрального анализа состава, типа и размеров карбидов. Установлено, что формирование карбидноаустенитного слоя в интервале температур 900-10000С протекает со скоростью 0,06-0,08 мм/ч при суммарной скорости науглероживания до 0,12 мм/ч. Металлографическим анализом и компьютерным сканированием установлено, что при обработке в порошковых активированных смесях наблюдается частичная ориентация «ветвистых», «древовидных» карбидов к фронту диффузии. При этом содержание углерода в карбидном слое достигает 2,4 – 2,7% и азота не выше 0,1%.

Рентгеноструктурный анализ показал при послойном сканировании наличие на поверхности линий соединений типа шпинелей (внутреннее окисление) Fe2O3.Cr2O3. На стали Р6М5 линии карбидов М6С  (333) и М7С3(421) имеют малую интенсивность. Одновременно на дифрактограммах четко  проявляются линии (311), (220) и других окислов типа шпинелей и отдельные линии Fe2O3 и Cr2О3. Начиная с глубины 0,10 мм, снижается ширина линий мартенсита, интенсивность линии М7С3(421) резко возрастает, увеличивается ширина и интенсивность линий аустенита (111). Линии карбида М23С6 (420), (422), (333), (511) и других не обнаруживаются.

Кроме карбидов М7С3 (М3С), М6С, МС в диффузионных слоях быстрорежущих сталей присутствуют карбиды (WMo)2C  и (WMo)C, что подтверждено химическим  и рентгеноструктурным анализом карбидных осадков, выделенных электрохимическим способом. Развитие реакций превращения карбидов с образованием карбида М2С  (WМо)2С происходит при длительном процессе выдержки вследствие взаимодействия карбида М6С с аустенитом. Как известно, аналогичный процесс превращения М6С в стабильный карбид М2С имеет место при длительном отжиге быстрорежущей стали при температурах выше 9000С. Доля цементитных карбидов и соотношение выдержки, при этом уменьшается соотношение суммарного количества  М/С.

В таблице 2.  представлены размеры и количество карбидов в быстрорежущих сталях после карбонитрирования.

В работе  было установлено, что железо, хром, молибден в пограничной зоне образуют вокруг карбидов М6С кайму нового карбида, а обогащенный вольфрамом карбид М6С активно может взаимодействовать с γ – твердым раствором лишь при более высокой температуре 960-1000˚С или же при очень длительной выдержке при 920-940˚С. Определен химический  анализ состава карбидных осадков и количества легирующих элементов из общего их   содержания   в стали.

Таблица 2 – Размеры и количество карбидов в быстрорежущих сталях после карбонитрирования

| Сталь *) | Содержание элементов, % через 0,1мм |  | Количество карбидов в % |  | Размер карбидов в поперечном сечении, мкм |  |  | Твердость слоя по Виккерсу, НV5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | N | по массе | по площади | ветвистых |  | равноосных |  |
|  |  |  |  |  | длина | толщина | средний диаметр |  |
| Р6М5 | 2,07 | 0,06 | 57,6 | 52,0 | 9-12 | 1,1-2,3 | 0,2-1,0 | 901-907 |
|  | 2,25 | 0,03 | 53,2 | 50,0 | 7-10 | 1,2-2,0 | 0,3-1,2 | 912-937 |
|  | 2,12 | 0,03 | 52,1 | 48,0 | 9-10 | 1,0-2,4 | 0,3-0,8 | 931-949 |
| Размерные характеристики на расстоянии 0,2мм от поверхности |  |  |  |  | Значения размерных характеристик *) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сталь Р6М5 |  | СтальР6М5-П |  |
|  |  |  |  |  | среднее выборочное | среднее квадратичное отклонение | среднее выборочное | среднее квадратичное отклонение |
| Количество карбидов, N, шт |  |  |  |  | 1330 | 18,716 | 1307 | 18,673 |
| Суммарная протяженность, L,мкм |  |  |  |  | 40312 | 2,899 | 51547 | 4,064 |
| Суммарная площадь, F,мкм2 |  |  |  |  | 60757 | 0,331 | 94001 | 0,916 |
| Средняя длина, ℓср, мкм |  |  |  |  | 7,45 | 3,330 | 9,49 | 5,268 |
| Средняя ширина, bср,мкм |  |  |  |  | 5,06 | 1,359 | 6,04 | 1,647 |
| Средний диаметр(толщина)Øср,мкм |  |  |  |  | 1,28 | 0,290 | 1,83 | 0,602 |

*) – карбонитрирование  960˚С, 6 час, расход порошковой смеси 5г/см2, обрабатываемой поверхности

| (а) | (б) |
| --- | --- |

Рисунок  4 -  Рентгеновские дифрактограммы от диффузионного слоя стали Р6М5 после закалки от температуры карбонитрирования 9400С,  (на глубине 0,20мм, карбидов в слое -58 вес %) (а),  сросшиеся карбиды на глубине 0,6 мм, 75 вес % (б) х800.

Анализ результатов рентгеноструктурного анализа осадков, металлографического анализа фольги и данные химического анализа карбидов показал, что формирование диффузионного слоя при карбонитрировании стали Р6М5  в условиях ограниченного отвода углерода вглубь металла и при ограниченном азотном потенциале среды протекает по следующей схеме:

- В начальный период протекает диффузия углерода и азота в легированном аустените. Предельное насыщение аустенита достигается при сквозной карбидизации фольги 0,4мм за 2 часа.

Предельное насыщение аустенита азотом не достигается даже при температуре 9400С даже при увеличении выдержки до 6-8 часов, поэтому количество образующихся нитридных (карбонитридных) фаз незначительно.

- Реакционная диффузия, отставая по времени, во-первых, по причине уменьшения скоростей диффузии металлических атомов в твердом растворе (на 1-2 порядка ниже, чем углерода) и, во-вторых, недостатка в твердом растворе хрома, молибдена, вольфрама и ванадия, активно развивается через 2 часа после начала карбонитрирования.

3. Образование в результате взаимодействия карбидов М3С, М7С3  с аустенитом и между собой сложных комплексов-конгломерата трехфазной зоны происходит на следующем этапе.

4. Формирование диффузионной эвтектики происходит из карбидно-аустенитной смеси главным образом по границам зерен и вблизи центров кристаллизации.

5. При длительных выдержках кроме карбидных превращений М3С →М7С3  и формирования трехфазной зоны происходит реакция взаимодействия избыточных карбидов М6С с аустенитом, в результате которой образуется карбид М2С (WMо)2С. Это карбидное превращение сопровождается уменьшением количества М6С и аустенита и увеличением М3С и М7С3.

6. При длительных выдержках кроме карбидных превращений М3С →М7С3  и формирования трехфазной зоны происходит реакция взаимодействия избыточных карбидов М6С с аустенитом, в результате которой образуется карбид М2С (WMо)2С. Это карбидное превращение сопровождается уменьшением количества М6С и аустенита и увеличением М3С и М7С3.

7.  Содержание углерода в аустените в начальный момент  диффузии увеличивается, достигает максимума при пределе насыщения, а затем уменьшается, то есть, образуют

ся участки аустенита, обедненные углеродом наряду с участками, обогащенными углеродом. Об этих изменениях можно судить по изменению содержания углерода в α-твердом растворе.

Таким образом, применяя рентгеноструктурный, химический и металлографический анализ, в работе удалось изучить особенности формирования диффузионных слоев на быстрорежущих сталях Р6М5 и Р6М5-П. Была показана возможность получения глубоких карбидных слоев путем проведения высокотемпературной химико-термической  обработки –  карбонитрирования в разработанных нами  активированных древесноугольных смесях.

В работе при изучении свойств диффузионных слоев установлено, что повышение количества карбидов в структуре слоя приводит к повышению твердости после карбонитрирования и охлаждения в масле или на воздухе до величин HRC =67-70 для сталей Р6М5 и Р6М5-П. Получены крайние значение чисел твердости карбонитрированной стали Р6М5 и числовые характеристики выборного распределения твердости, рассчитанные с использованием метода математической статистики, приведенные в таблице  3 .

Были проведены испытания на  абразивный износ стали Р6М5, содержащей в поверхностном слое 2,21%С и 0,05%N было установлено, что потеря веса при скорости трения образцов о средне-мягкие круги СМ1 не превышает 1,4·10-9г/см2 мин, или в 2,4раза выше, чем у стали Р6М5 после закалки и отпуска на твердость HRC 62-64 при содержании углерода в стали 0,87%.. Было установлено, что шлифование, полирование, доводка тонколезвийного инструмента и оснастки из карбонитрированных и закаленных сталей Р6М5, Р6М5-П необходимо проводить кругами из синтетических алмазов и алмазных паст.

Таким образом, в работе были установлены особенности формирования диффузионных слоев на быстрорежущих сталях Р6М5, Р6М5-П, изменение ее  структуры и свойств после закалки и отпуска. Получены данные для разработки технологических процессов карбонитрирования, закалки, отпуска, для выбора способа измерения твердости и условий последующей окончательной механической обработки

13

Таблица 3  - Таблица доверительных величин твердости при измерении по Роквеллу (HRC) и Виккерсу (HV5)

| Числа твердости |  | Числа твердости |  | Числа твердости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HV30кгс/мм2 | HRC | HV30кгс/мм2 | HRC | HV30кгс/мм2 | HRC |
| 1145-160 | 71,5-71,0 | 847-867 | 63,0-64,0 | 715-725 | 58,5-59,5 |
| 1097-1107 | 69,5-70,5 | 837-850 | 62,5-63,0 | 675-681 | 58,0-58,5 |
| 1032-1070 | 68,5-69,0 | 803-827 | 62,0-62,5 | 656-670 | 57,5-58,0 |
| 1005-1017 | 67,5-68,5 | 785-795 | 61,5-62,0 | 640-655 | 57,0-57,5 |
| 973-997 | 67,0-67,5 | 755-775 | 61,0-61,5 | 630-636 | 56,5-57,0 |
| 943-965 | 66,5-67,0 | 729-741 | 60,0-61,0 | 620-635 | 56,0-57,0 |
| 907-920 | 65,0-66,0 | 720-733 | 59,5-61,0 | 618-623 | 56,0-56,5 |

В разделах 3.3-3.4. диссертационной работы рассматриваются особенности высокотемпературного и  низкотемпературного карбонитрирования закаленных от оптимальных температур сталей Р6М5, 4Х5МФС, 4Х3ВМФ, 20Х13, 30Х13  при температурах отпуска 560-6200С. Здесь же приводятся данные по изменению физико-механических свойств трех сталей: твердости, прочностных характеристик, трещиностойкости при статических нагрузках и контактном трении. Определены исходные данные по выбору температурных условий нагрева, длительности и типа карбонитрирования (карбидизации) высокотемпературного  и низкотемпературного. Выбраны оптимальные толщины упрочненных слоев, а также удельные расходы порошковых смесей. Обоснован выбор объективных способов и условий измерения и контроля твердости различных тонкостенных и мелкоразмерных инструментов и оснастки из исследованных сталей.

Так, для образования диффузионного слоя стали Р6М5 при высокотемпературном карбонитрировании с максимальной твердостью НRС = 66,5 – 68,0 (Н50 = 1005 – 1180 кгс/мм2) при величине среднеквадратического отклонения:

Sx=1N−1i=1nXi2−1N−1i=1nXi2,						(4)

не превышающего ±HRC=0,60 (Н50=28кгс/мм2), необходимо формирование в слое трехфазной зоны с размером ветвистых карбидов средней выборочной протяженностью 7-8, шириной 5-6  и толщиной 1,6 мкм. Средний выборочный диаметр равновесных карбидов при этом должен быть 1,2 – 1,3 мкм. Для этого необходимо в слое на глубине 0,4 – 0,6 мм получить количество карбидов до 52 – 58% площади слоя,  при содержании углерода до 2,4, азота до 0,67%.

Было изучено  влияние условий карбонитрирования теплостойких сталей типа 4Х5МФС, 4Х3ВМФ на структуру, свойства слоев при различных расходах активированных, в том числе при низком вакууме в «горячих ретортах», определены  оптимальные технологии химико-термической обработки инструмента и оснастки из высоколегированных сталей. На рисунке 5  а) и б) показан характер диффузионных слоев на теплостойких сталях. С характерным срастанием ветвистых карбидов.

( а )                                                    (  б )

Рисунок 5 – Микроструктура «сросшиеся карбиды» (а) и гистограммы распределения карбидов в матрице (б) стали 4Х5МФС при карбонитрировании 9600С, 6ч при компьютерном сканировании микрошлифа на 550мкм от поверхности.

Установлено, что при карбонитрировании сталей 4Х5МФС и 20Х13 в малых герметичных контейнерах при температурах 940 – 9600С  и сверхвысоком углеродном потенциале смеси, контролируемом по науглероживанию ленты 0,2 мм и проволоки диаметром 0,6 мм из стали 15 и составляющим в течение всего процесса выше  2,4 – 2,6% углерода,  формируется трехзонный карбидный слой. Зона поверхностного «внутреннего» окисления, содержащая включения окислов типа шпинелей (Fe Cr)2O4 , пористая, с прожилками неметаллических окисленных включений достигает на стали 4Х5МФС 10 – 15 мкм и на стали 20Х13 – 12 – 20 мкм. Далее располагается зона сплошных сросшихся толстоветвистых и крупноглобулярных карбидов толщиной более 300 - 400 мкм. Доля карбидов в  зоне сращивания по данным компьютерного сканирования достигает 70 – 96% для стали 20Х13 и 55 – 65% для стали 4Х5МФС. Скорость формирования слоя срастания карбидов составляет  30 мкм/ч для стали 4Х5МФС и достигает 50 мкм/ч дл стали 20Х13, при двухсторонней встречной диффузии углерода на остроугольных режущих кромках инструмента.

Слой карбидов за зоной сращивания отличается большей глобулярностью для стали 4Х5МФС и большей ветвистостью для стали 20Х13. Доля карбидов и матрицы постепенно выравнивается, возрастает дисперсность, снижается ветвистость карбидов. В целом металлография и  компьютерная обработка результатов анализа микроструктуры наглядно подтвердили смоделированные  условии и картину роста карбидных диффузионных слоев при

дислокационной схеме науглероживания высокохромистых сталей в атмосферах с повышенным углеродным потенциалом.  Для стали 20Х13 механизм и последовательность формирования высококарбидных  слоев, содержащих в основном карбиды  (Fe,Cr)7 C3 идентичен  полученным для твердых карбюризаторов на базе древесных углей с добавками карбоната  натрия, но более эффективно с введением для интенсификации процессов в состав трилона-Б и карбамида.

Во всех исследованных сталях преобладающая карбидная фаза – легированный цементит. Его частицы глобулярной формы и размеров 5 – 10 мкм занимают все поле карбидной зоны. Специальные карбиды МС, (VC, WC и MoC) характеризуются высокой дисперсностью. В карбидной фазе сосредоточено основное количество легирующих элементов. Переход легирующих элементов в карбидную фазу сопровождается обеднением твердого раствора. Эта тенденция проявляется тем сильнее, чем больше общее количество карбидной фазы, объемная доля которой растет пропорционально концентрации углерода в карбидном слое.

В работе разработана модель науглероживания,  учитывающая процесс образования легированного карбида М7С3  - основной карбидной фазы слоя – предполагает совместное решение уравнений, описывающих:

- диффузионное перераспределение углерода, поступающего из науглероживающей среды, в  объеме металла с учетом его стоков в карбиды;

- скорость зарождения частиц, зависящую от степени пересыщения твердого раствора углеродом и от концентрации хрома от 4 до 13%;

- диффузионный рост образования частиц.

Распределение углерода в диффузионном слое описывается кинетическим уравнением диффузии:

dCdτ=ddxDT,CdCdx;,  τ>0,

0≤x≤∞,C≤Ce;                                                    (5)

dCdτ=ddxDT,CdC−Ccdx−dCcdτ;

τ>0, 0<τ ≤∞, С>Се,

где С – концентрация углерода в текущий момент времени τ в точке на  расстоянии х  от поверхности; Сс – концентрация углерода, связанного в карбиды; D – коэффициент диффузии углерода в аустените, зависящий от концентрации в нем углерода С и температуры процесса Т; Сe – пределы растворимости углерода в аустените; dCcdτ - скорость стока углерода в карбиды, учитывающая скорость зарождения и роста частиц избыточной фазы.

Таблица 4 - Изменение характеристик слоя и основного металла после высокотемпературного карбонитрирования в зависимости от температуры и времени выдержки для двух высокохромистых сталей

| Сталь, режим химико-термической обработки *) | Толщина карбидного слоя, мкм | Содержание карбидов в слое,% | Тип карбидов, форма**) | Твердость,HV | Прочность на изгиб, МПа | Ударная вязкость,Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4Х5МФС 9200С, 6ч 9400C, 8ч 9500C, 8ч | 340-350 450-470 440-500 | 60-62 68-70 70-73 | (Fe,Cr)7C3 VC,MO6C Cr23C6 | 790-804 770-837 790-837 | 2200-2360 2150-2400 1800-1920 | 12-14 9-10 8-9 |
| 20Х13 9200С, 6ч 9400C, 8ч 9500C, 8ч | 290-300 320-330 380-390 | 40-44 52-55 56-60 | (Fe,Cr)7C3 (Fe,Cr)7C | 690-712 707-750 770-801 | 1700-1850 1750-1870 1730-1800 | 15-18 10-11 8-12 |
| *) расход смеси во всех садках 4-6 г/см2 упрочняемой поверхности; **) в стали 4Х5МФС – неравноосные, ветвистые к фронту диффузии, в стали 20Х13 – неправильной формы, крупноглобулярные |  |  |  |  |  |  |

Как видно из таблицы 4 количество карбидов в поверхностном слое может превышать 60-70%, что обеспечивает повышенную износостойкость при абразивном и контактном износе, например, в фильтрах обмазки сварочных электродов и матрицах волочения тонких проволок. Установлено, что  в диффузионном слое стали 20Х13 преобладают древовидные разветвленные карбиды, в стали 4Х5МФС более массивные глобулярные карбиды

Результаты металлографического анализа показали, что при карбонитрировании сталей 4Х5МФС и 20Х13 в малых контейнерах при температурах 940-9600С и углеродном потенциале смеси 2,4-2,6 % углерода  на поверхности формируется трехзонный карбидный слой. Зона поверхностного «внутреннего» окисления пористая, с прожилками неметаллических окисных включений достигает на стали 4Х5МФС 10-15 мкм,      на стали 20Х13 – 12-20 мкм. Вторая зона сплошных сросшихся карбидов с долей карбидов в зоне сращивания до 70 – 96% в стали 20Х13 (рисунок 5) и 55 -65% для стали 4Х5МФС. Скорость формирования слоя сросшихся карбидов не превышает 30 мкм/ч для стали 4Х5МФС и достигает 50 мкм/ч для стали 20Х13, за ней следует зона с постепенно снижающейся долей крупных карбидов, переходящих к точечным в основе.

Коэффициент трещиностойкости карбидных слоев закаленных нитроцементованных сталей 4Х5МФС и 20Х13, как показали эксперименты, растет с повышением     температуры и продолжительности отпуска составляет от 16.0 до 19.0 МПа. М1/2, рассчитан по формуле ( 6 )  (рисунок 6)

К1с=Fc(πc)3/2tgβ ,                                                                  		  ( 6 )

Где  2а – диагональ отпечатка; 2β = 1360, угол пирамиды; С = а + 1         1 – протяженность трещины; Fc – критическая нагрузка зарождения трещины

Схема образования трещины  при локальном нагружении пирамидой Виккерса приведена на рисунке 6.

17

Рисунок 6-  Измерение и расчет коэффициента трещиностойкости вдавливанием  пирамиды Виккерса, сталь 20Х13,  карбонитрирование 9500С, 8 часов, закалка в масле, отпуск 3500С, 2 часа,  К1с = 16,4 – 19,7 МПа.м1/2

Применительно к стали 20Х13 кроме вышеприведенных исследований структуры, состава слоев нами проведены стендовые испытания пар трения, игл,  корпусов плунжерных пар,  корпусов топливных насосов, поршневых пальцев, оценена коррозионная стойкость и износостойкость слоев различной твердости и количества карбидов в слоях в зависимости от условий вакуумного высокотемпературного карбонитрирования. позволившего снизить толщину поверхностной зоны «внутреннего» окисления.

В  таблице 5 приведены характеристики слоев и результаты испытаний деталей оснастки из карбонитрированной и закаленной от температур  химико-термической обработки (ХТО) стали 20Х13 с нагревом в вакуумной печи.

Таблица 5 – Характеристики диффузионных слоев на стали 20Х13 при высокотемпературном карбонитрировании

| Условия ХТО | Толщина слоя ветвистых, карбидов, мкм | Микротвердость, Н0,5Н слой/серд. | Количество, тип карбидов | Прочность на изгиб, | Ударная вязкость, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 940ºС,8ч | 330-350 | 819/430 | 50-65 вес% (Fe,Cr)7C3 (Fe,Cr)3C | 182 | 17-18 |
| 950ºС,10ч | 405-410 | 803/440 |  | 165 | 14-15 |
| 960ºС,12ч | 520-530 | 799/450 |  | 179 | 12-14 |
| Результаты определения эксплуатационных свойств |  |  |  |  |  |
| Сталь | Глубина слоя,мкм*) | Твердость HRC слоя | Припуск на шлифование и доводку, мм | Коррозионная стойкость, г/см2ч**) | Износостойкость ***) |
| 20Х13,н/ц 960ºС,6ч, закалка | 660-680 | 62-63 | 0,03-0,05 | 54×10-4 | 4,8-4,9 |
| 20Х13, цементация 920ºС,10ч, закалка | 770-790 | 59-60 | 0,18-0,20 | 1,6×10-1 | 1,0 |
| *)–суммарная до переходной зоны; **)– в атмосфере 98% влажности над раствором триосульфата натрия, 196 час; ***) – относительная при сухом абразивном трении |  |  |  |  |  |

Из таблицы 5 видно, что повышение износостойкости карбонитрированных сталей мартенситного класса возрастает за счет увеличения  количества карбидов до  60-75 вес% в зоне сращивания ветвистых карбидов.

В диссертации были экспериментально изучены технические возможности универсального карбюризатора на основе древесного угля с разработанными активирующими добавками при проведении низкотемпературного карбонитрирования Р6М5, Р6М5-П, 4Х5МФС  Установлено, что при низкотемпературном карбонитрировании в интервалах 560-6200С в созданных  порошковых смесях удается получить диффузионные слои, не содержащие хрупкиех ε-и γ´-фазы, типичные для азотирования количество карбидов FeCr (NC) достигает 25-30% веса. При этом слои прочно связаны с основой и не склонны к выкрашиванию в условиях частых теплосмен и ударных нагрузок, например, в прессформах литья    под давлением алюминиевых сплавов.

Как видно из данных таблицы 6, в результате низкотемпературного карбонитрирования в предложенных порошковых смесях на часовых вышлифованных сверлах  малого диаметра из сталей Р6М5, 10Р6М5, получаются тонкие упрочненные слои повышенной микротвердости и износостойкости. Рост эффективного времени эксплуатации сверл при сверлении специальных керамик, стеклотекстолита и изделий ЭРД МТ и приборостроения составил 200-300 часов.

Таблица 6 -  Изменение характеристик слоя и основного металла после низкотемпературного карбонитрирования в зависимости от температуры и времени выдержки

| Состав смеси | Сталь, условия ХТО | Толщина слоя, мм | Содержание, % |  | Микротвердость, Н0,5Н **) | Ризг, кгс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С | N |  |  |
| Уголь древесный, активированный и гранулированный по ГОСТ 62-17-77, ГОСТ 20464-73 – основа; Карбамид (мочевина) технический, ГОСТ 6691-77 – 10-12%; Трилон-Б по ГОСТ 10652-73 – 8-9% | Сверла из Р6М5,Ø0,8мм – 5600С, 6 ч − 5800С, 4 ч | 65-70 58-60 | 1,47 1,32 | 0,34 0,24 | 1100 - 1160 1040 - 1070 | 2,10 2,45 |
|  | Сверла из 10Р6М5, Ø1,0мм - 5600С, 4 ч - 5800С, 6 ч | 48-55 74-78 | 1,52 1,27 | 0,43 0,25 | 1120-1150 1010-1090 | 3,85 3,05 |

Опытным путем установлено, что при низкотемпературном карбонитрировании сталей Р6М5, 4Х5МФС при 560-6200С азотный потенциал среды может быть повышен введением дополнительного 3 -5% триэталонамина в смесь, содержащего в качестве активаторов карбамид и трилон-Б (рисунок 7, кривые 2). Количество карбидов (FeCr) (CN) в диффузионном слое составляет 30-35% вес.

( а )                                                              ( б )

Рисунок 7 -  Микроструктура слоя  (а) и изменение содержания углерода и азота (б) в стали 4Х5МФС, карбонитрирование 6200С, 6 ч.

При этом одновременно с развитием диффузии углерода вглубь стали,  на поверхности также образуется плотная пленка окислов Fe3O4 (магнетит) и Fe2O3 (гематит). Это приводит в дальнейшем к улучшению условий нагружения в зоне инструмента контактирующей с деформируемым металлом и влияет на условия смазки и стойкость штампового инструмента. На рисунке 8 показано распределение микротвердости по глубине диффузионного слоя.

| (а) | (б) |
| --- | --- |

Рисунок 8 – Распределение микротвердости по глубине диффузионного слоя карбонитрированного при 6200С в течение 6 часов стали 4Х5МФС (а). Изменение глубины слоя на стали 4Х5МФС (закалка, высокий отпуск) в зависимости от времени выдержки (б).

Полученные данные исследований позволили выбрать оптимальные условия для эффективного «мягкого» карбонитрирования быстрорежущих и теплостойких штамповых сталей и рекомендовать к использованию на производстве опытно-конструкторского бюро «ФАКЕЛ».

Таким образом, разработанный в работе новый процесс высокотемпературнеого и низкотемпературного карбонитрирования в среде с высоким азотоуглеродным потенциалом, достигаемом  за счет введения в составы на основе древесных углей азотосодержащих карбамида и трилона-Б, позволяют получить диффузионные слои повышенной износостойкости на тонколезвийном инструменте.

В разделе 3.5  приведены результаты экспериментов по карбонитрированию сталей Р6М5, Р6М5-П взамен стандартного и покупного твердосплавного из сплавов типа ВК10,ВК8, ВК20, а также инструмента из высокохромистых сталей Х12М, Х12Ф1(матрицы, пуансоны);  выбраны рациональные режимы обработки матриц и пуансонов, автоматных дисковых резцов, ножей, фильер  из сталей Р6М5, Р6М5-П. Карбонитрирование проводили по методикам, описанным выше. Следует отметить, что перед карбонитрированием инструмент и контрольные образцы были отшлифованы до Ra =0,63-0,74мкм.

Результаты диссертационного исследования  показали, что по твердости и трещиностойкости карбонитрированная быстрорежущая сталь не уступает, а по сопротивлению изгибу даже превосходит твердые сплавы группы ВК. Износостойкость при контактном и микроабразивном износе карбонитрированной быстрорежущей стали, в зависимости от условий последующей закалки и отпуска, достигает уровня, характерного для вольфрамокобальтовых и безвольфрамовых твердых сплавов.

Таким образом, выбранные составы новых активированных древесноугольных смесей оказались универсальными для проведения карбонитрирования инструмента и оснастки в широких интервалах температур. Была изучена возможность упрочнения разработанным способом изделий 15 наименований из сталей Р6М5, Р6М5-МП, 10Р6М5, Р6М3, 4Х5МФС, 4Х3МФА, 20Х13.

На базе полученных результатов исследований, экспериментов были получены исходные данные для определения возможных направлений практического использования новых технологий для упрочнения изделий нескольких наименований в различных отраслях техники.

В четвертой главе  показано, что одним из перспективных направлений создания высокопрочных поверхностных слоев на тонколезвийном инструменте  является лазерная   обработка по режущим граням и кромкам  карбонитрированного  инструмента из трех испытанных в работе сталей. Лазерную обработку с оплавлением инструмента по режущим граням и кромкам при различных скоростях сканирования и удельных мощностях 60 -120 Мвт/см2 проводили на установках «Квант-15» и «Квант-16» (λ=1,06 мкм), оснащенных механизмами вращения и крепления обрабатываемых деталей в цанговых кулачковых патронах.   Кроме того, впервые был применен для лазерного упрочнения карбонитрированных сталей двухканальный квазинепрерывный твердотельный лазер ТУЛО-01 мощностью 400-500Вт с длиной волны излучения 1,064 мкм  и системой управления ЧПУ типа  IBM PC. Класс чистоты карбонитрированного инструмента перед лазерной обработкой был в пределах  Ra =0,70-0,85 мкм.

Схема облучения  при продольном упрочнении с различной степенью перекрытия и диаметром пятен воздействия, а также  профилограмма от упрочненной  лазером поверхности приведены на рисунке 9.

( а )                                                                          ( б )

Рисунок 9 –  а) схема облучения;  б) профилограмма оплавленных лазером образцов карбонитрированной стали 4Х5МФС.

В таблице 7 приведены режимы обработки и микротвердость упрочненных слоев карбонитрированной стали 4Х5МФС. На рисунке 10 показана микроструктура в зоне лазерного воздействия на диффузионный слой с распределением микротвердости по толщине зоны лазерного оплавления для стали Р6М5, 10Р6М5.

Таблица 7 - Режимы лазерной обработки и микротвердость упрочненных слоев с  высокотемпературным карбонитрированием.

| Режим и глубина оплавления | Потеря веса при оплавлении 10-3 ,мг | Состав карбидного слоя, толщиной 0,15 мм после упрочнения, вес% | Микротвердость, Н0,5Н | Ударная вязкость, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лазер: Uзар=800В, Vобр=0,03мм/мин, δ=150-160мкм, сталь 4Х5МФС | 4,4-5,2 | Карбонитрирование 940ºС, 4ч, охл. 180ºС/мин Fe-50-55; Cr-19-22 ; Mo – 0,3-0,4; W -0,4-0,5 ;V- 0,1-0,2 | 1200-1210 | 80-95 |
| Лазер: Uзар=620В, Vобр=0,02мм/мин, δ=130-140мкм, сталь 4Х5МФС | 4,8-5,0 | Карбонитрирование 940ºС, 6ч, охл. 200ºС/мин Fe-68-69; Cr-18-20 ; Mo – 0,1-0,2; W -0,1-0,15 ;V- 0,05-0,1 | 1000-1100 | 110-120 |
| *- после низкотемпературного отпуска 180-200 ºС, 2ч, после закалки с оплавлением с наддувом инертным газом. |  |  |  |  |

Установлено, что лазерная обработка карбонитрированных слоев,  содержащих до 0,6% N позволяет формировать на сталях 4Х5МФС, Р6М5, Р6М5-П слои с высокой твердостью при значительных количествах азотного аустенита. При микротвердости слоев HV0,5Н выше 900-990 износостойкость инструмента повышается   в 1,8 – 2,2 раза.

( а )                                                         ( б )

Рисунок 10 –Микроструктура зоны лазерного упрочнения сверла из стали Р6М5 (а) и дисковой фрезы из стали 10Р6М5 (б) предварительно карбонитрированных при 5600С,з часа, х 150

Режимы лазерной обработки инструмента и оснастки из сталей 20Х13 и 4Х5МФС после высокотемпературного карбонитрирования при 940-960 ºС и инструмента из сталей Р6М5, 10Р6М5 после низкотемпературного карбонитрирования практически не отличались, но исключали глубокое оплавление с образованием вторичного остаточного аустенита в зоне оплавления лазером. На рисунке 11 показан внешний вид резцовых насадок из стали 4Х5МФС в исходном состоянии после карбонитрирования (слева) и после лазерного упрочнения за два прохода (справа).

| ( а ) | (б) |
| --- | --- |

Рисунок 11 – Насадки из карбонитрированной стали 4Х5МФС для  резания керамики борнитридкремниевой (БГП), упрочненные лазером «Квант-16» (а), х1,2 и эскиз шлифовальной насадки из стали 20Х13 для шлифования втулок из    бора с лазерным упрочнением по резьбовой части (б).

При анализе работы упрочненных лазером резцов, сверл, фрез установлено, что выбор схемы упрочнения должен учитывать особенности конструкции инструмента. Зоны упрочнения и дополнительной закалки лазером преимущественно должны касаться задних режущих поверхностей, кромок и граней для равномерного износа всех рабочих, режущих кромок. После отпуска и алмазной доводки упрочненные лазером слои имеют высокую твердость по Виккерсу до 1470 единиц при высоком коэффициенте трещиностойкости КС  = 13,8 -16,1 МПа/м1/2 . Это позволяет при содержании карбидов  в сталях 20Х13, 4Х5МФС в слоях до 55-60% вес, расположенных в энергетически стойком междендритном азотистом аустените иметь износостойкость при контактном трении о керамические материалы на уровне твердых сплавов. При точении мягких электроизоляционных керамик, камер разрядных для ЭРД МТ, изготовляемых из стандартизованных борнитридных керамик БГП, БГП-10- (борнитридкремниевых) достигается  повышение износостойкости в   1,5-1,9 раза.

Проведенные исследования структуры, свойств карбонитридных слоев показали, что лазерная обработка  предварительно закаленных и карбонитрированных  сталей Р6М5-МП, Р6М5-П позволяет формировать структуру с повышенной энергетической устойчивостью при поверхностном воздействии ионно-плазменных потоков высокой удельной мощности, а также   при контактно-абразивном воздействии, например при резании керамических и огнеупорных термостойких материалов.

Промышленные испытания и применение на практике

В реальной эксплуатации в условиях приборного производства ЭРД МТ, в ремонтном автодизельном производстве, в ювелирном производстве янтарных изделий применены карбонитрированные в порошковых активированных смесях следующие изделия, например:

- фильеры, волоки изготовления капиллярных трубок из сталей 09Х18Н10Т, 12Х18Н12Н10С4ТЮ:нихрома ВХ-4А, изготовленные из стали Р6М5-МП, они позволили достичь износостойкости на уровне твердосплавных из ВК-6, ВК-10;

- резцы, фрезы, сверла часовые из быстрорежущих сталей Р6М5, Р6М5К5 для обработки пластмасс, керамик, янтаря карбонитрированные по двум схемам позволили повысить износостойкость инструмента в 1,7-2 раза;

- литформы, штампы из стали 4Х5МФС закаленные от температур карбонитрирования имели износостойкость и ресурс работы выше аналогичных при литье под давлением алюминиевых сплавов в 1,5-2 раза выше серийных из штамповых сталей;

- иглы топливных насосов, плунжера, корпуса, закаточные ролики из сталей 20Х13, карбонитрированные  при 960-9800С позволили повысить межремонтный срок двигателей при экономии ресурсов;

- дорны специальные шестигранные, карбонитрированные в процессе  нагрева дл закалки стали 4Х5МФС  имели износостойкость в 2,5 раза выше обычных их стали Х12.

Акты испытаний представлены в приложениях к диссертационной работе.

Основные результаты и выводы

Решены задачи процесса карбонитрирования с целью упрочнения высоколегированных сталей различных классов – карбидного, быстрорежущих вольфрамомолибденовых, теплостойких мартенситного класса и высокохромистых мартенситных:

1. Исследованы  предложенные нами  новые активированные порошковые и гранулированные смеси на основе древесного активированного угля с введением в качестве активаторов карбамида (NH2)2CO и натрийсодержащего трилона –Б (С10Н8О10)Na2N2 , а также  триэтаноламина (С2Н4ОН)3N. и моноэтаноламина. Впервые показано влияние  активизирующих добавок на возможность формирования карбидных и карбонитридных слоев на высоколегированных сталях с содержанием хрома 4-13%.Установлено влияние натрийсодержащего компонента на диффузионное насыщение углеродом и азотом высокохромистых сталей, в результате чего происходит сращивание карбидов в диффузионных слоях сталей Р6М5, 4Х5МФС, 20Х13 при  высокотемпературном карбонитрировании в  интервалах температур 940 – 9800С.

2. Исследованы особенности формирования диффузионных карбонитридных слоев в низкотемпературной  (560-700 ºС)  и высокотемпературной (900-980 ºС) областях.  Показано, что формирование слоев в высокотемпературной области с высоким углеродным потенциалом среды протекает с развитием реакционной диффузии с образованием на всех испытанных сталях трехфазной зоны γ+М3С3+М3С с содержанием карбидов в слое выше  60%.

3. Методом послойного анализа  и компьютерным сканированием исследованы структуры диффузионных слоев при карбонитрировании сталей Р6М5, Р6М5-МП,  4Х5МФС, 20Х13, с помощью методов рентгеноструктурного и масспектрометрического анализа определены типы карбидов и карбонитридов, химический состав карбидов, карбонитридов и вязкой основы. Смоделированы процессы науглероживания высоколегированных сталей  при ограниченном азотном потенциале с высоким углеродным потенциалом, созданного нами карбюризатора.

4. Определены основные физико-механические свойства карбонитридных слоев (микротвердость, прочность при изгибе, трещиностойкость), а также эксплуатационные характеристики  при различных технологических схемах обработки. Показано, что эффективность процессов карбонитрирования хромсодержащих сталей зависит не только от температурно-временных параметров процесса, но и от способов упаковки в контейнер и расхода смесей на единицу площади обрабатываемых деталей.

5. Разработаны и внедрены оптимальные технологии обработки  инструмента, оснастки, деталей пар трения. Модернизировано малоэнергоемкое оборудование – электропечи потребляемой мощностью 2-5-10 кВт типов СНОЛ -1,6·2,5·1/10И2:ПЛ-10, ПЛ-20 на опытно-конструкторском бюро «Факел», фирме «Дизель», позволяющие интенсифицировать процессы карбонитрирования.

6. Разработаны технологии и определены основные принципы лазерного упрочнения предварительно карбонитрированного  в зависимости от его конструкции и назначения инструмента.

Основные положения диссертации изложены:

в изданиях из перечня журналов ВАК

1. Колина Т. П.  Малоэнергоемкие электропечи для термической обработки и химико-термической обработки деталей и инструмента в приборостроении. / А. Н.Тарасов, Т. П. Колина //Технология металлов. – 1999. −№1. −С.2-7.

2. Колина Т.П.  Термическая обработка дисковых фрез. /  А. Н.  Тарасов,  Т. П. Колина // СТИН. −2000. − №1. −С.38-40.

3. Колина Т. П.  Технологические особенности применения нитроцементованных высокохромистых сталей при изготовлении инструмента ротационного формообразования и выглаживания. / А. Н.  Тарасов,  Т. П.  Колина, Е. Н. Евсина  // Материаловедение. – 2000. −№ 4.  −С. 51-55

4. Колина Т. П.  Плазменное и лазерное упрочнение режущего инструмента для обработки конструкционных керамик.  / А. Н.  Тарасов,  Т. П. Колина, В. В. Томашевская,  //Перспективные материалы. – 2000. − №6. −С. 81-86.

5. Колина Т. П. Вакуумная термическая и химико-термическая обработка инструмента для резания и обработки прецизионных деталей. / А. Н.  Тарасов,  Т. П.  Колина, А. Г. Нятит //Технология машиностроения .           – 2001.  −№2(8).  − С.27-32.

6. Колина Т. П.  Из опыта применения нитроцементованных сталей 4Х3ВМФ, 4Х5МФС для инструмента пищевой, бумажной и деревообрабатывающей отраслей. /  А. Н.  Тарасов,   Т. П. Колина,  Е.Н.  Евсина  //Инструмент Сибири. – 2001. − №2 (11). −С.45-50.

7. Колина Т. П.  Вакуумная химико-термическая обработка инструмента в приборостроении, электронике, машиностроении. /А. Н.  Тарасов,   Т. П. Колина, А. Г. Нятин//Технология машиностроения. – 2001. − №5.

−С.12-21.

8. Колина Т.П.   Использование нитроцементованных сталей для тонколезвийной обработки керамических и композиционных материалов. / А.Н.  Тарасов,  Т. П.  Колина,Г. Д. Ткачевская  // Инструмент и технологии. – 2001. − №5-6. –С.5-7.

9. Колина Т.П. Исследование режимов термической обработки сложнопрофильного инструмента./ А.Н.  Тарасов,  Т. П.  Колина, Е. Н. Евсина  //Машиностроитель.  −2001. − №11. − С.32-37.

10.Колина Т. П.   Концевой шлифова льный инструмент с твердыми карбидными покрытиями.   / А. Н.  Тарасов,  Т. П.  Колина, Я. Стабрыл  (Польша)  //СТИН. – 2002. − №11. − С.12- 13.

12. Колина  Т. П.  Структура и свойства нитроцементованных сталей 4Х5МФС и 20Х13, использованных для изготовления режущего инструмента  / А. Н.  Тарасов, Колина Т.П. //МиТОМ. − 2003. − №5.  − С.32-36.

13. Колина Т.П. Особенности формирования структур и коррозионные свойства азотоцементированных высокохромистых сталей[Текст]  / А. Н. Тарасов, Т.П.  Колина, Е.Н. Евсина // Защита металлов., 2004. том 40., №1. – С 100-105.

14. Колина Т.П. Высокопрочный инструмент для дорнования и вырубки из нитроцементованной стали 5Х3ВМФ.  / А. Н. Тарасов, Т.П.  Колина //Вестник машиностроения, № 3, 2004, − С.57 – 59

15. Колина Т.П. Ресурсосберегающие технологии упрочнения деталей никотрированием в древесноугольных составах.    / А. Н. Тарасов, Т.П.  Колина //Машиностроение, № 6, 2004, − С.19-23.

16.  Колина Т. П. Влияние состава, структуры и состояния поверхности на с руктуру и свойства диффузионных слоев при высокотемпературной нитроцементации сталей в активированных древесноугольных смесях. / А. Н. Тарасов, Т.П.  Колина,  В.В.  Брюханов // Вестник ОГУ.− 2010. − № 10. − С. 148-152.

17. Колина  Т.П.  Влияние исходной структуры и подготовки поверхности высоколегированных сталей на свойства диффузионных слоев при цементации в древесно-угольных смесях с активирующими добавками.  / А. Н. Тарасов, Т.П.  Колина,  В.В.  Брюханов //Упрочняющие технологии и покрытия. – 2011. − № 1. − С. 41 -45.

В других изданиях:

1. Патент RU № 2205892 C1 Российская Федерация, МПК 7 C23C8/76, C23C8/80. Способ упрочнения режущего и формообразующего инструмента из теплостойких хромистых сталей  / А.Н.Тарасов, Е.Н. Евсина, Т.П. Колина (РФ); заявитель и патентообладатель Калининградский государственный технический университет. - № 2001130078/02; заявл. 06.11.2001; опубл. 10.06.2003 г., Бюл. №16. – С. 12.

2.  Патент RU № 2237744 Росийской Федерации, МПК7 С23С8/76, С21D1/74.  Способ никотрирования стальных деталей и инструмента  /А.Н.Тарасов, Г.П. Анастасиади, Т.П. Колина (РФ); заявитель и патентообладатель Калининградский государственный технический университет. - № 2003107315; заявл. 17.03.2003; опубл. 10.10.2004 г., Бюл. №28. – С. 14

3. Колина Т.П. Из опыта компьютерной обработки структуры и строения диффузионных слоев на высокохромистых сталях.  Т.П. Колина, А.Н. Тарасов,  Е.Н. Евсина  //Балттехмаш -  2002.  Сборн. научн. статей .- Калининград, 2002. −С. 131-135

4. Колина Т.П. Структура и свойства нитроцементованной высокохромистой стали 20Х13.  / Т.П. Колина, А.Н.Тарасов,  Е.Н. Евсина  //Технологии третьего тысячелетия -  науч. –техн. конф.  −С.Пб.:  2002г. – С.5-7.

5. Колина Т.П. Применение нитроцементованных сталей 4Х3ВМФ и 4Х5МФС для инструмента переработки в пищевой и бумажной отраслях региона. / Т.П. Колина, А.Н.Тарасов,  Е.Н. Евсина //Тезисы доклада. Сборник трудов Балтийской ассоциации машиностроителей. –Т. 1. –Калининград, 2001. –С. 52.

6. Колина Т.П. Износостойкий инструмент из нитроцементованных сталей 4Х5МФС и 20Х13.   / Т.П. Колина, А.Н.Тарасов,  Е.Н. Евсина //ХХП Российская школа развития науки и технологий. −Екатеринбург, 2002.−С. 27-33.

7. Колина  Т.П.  Разработка технологии изготовления формообразующего и режущего инструмента из нитроцементованной высокохромистой стали.  / Т.П. Колина //. Тезисы доклада. −Калининград, 1999. –С. 11.

8. Колина Т.П. Применение нитроцементованных сталей 4Х3ВМФ и 4Х5МФС для насадного инструмента переработки сельхозпродуктов и целлюлозы.   / Т.П. Колина,  А.Н. Тарасов, Е.Н. Евсина // Сборник трудов Балтийской ассоциации машиностроителей.            −Т 1.−Калининград,  2001. –С. 131-135.

9. Колина Т.П. Высокотемпературное карбонитрирование концевого шлифовального  инструмента из стали 20Х13 в активированных древесно-угольных смесях.  /Т. П. Колина //Инновации в науке и образовании 2010. − Калининград, 2010. – С.28-30.

10. Колина Т.П. Определение структуры и фазового состава карбонитрированной в порошковых древесноугольных смесях высокохромистой стали.  /Т. П. Колина, В. В. Брюханов,  А. Н. Тарасов, // Сборник «Новые технологии», труды 1 Межотраслевой конференции, М., − Москва: РАН, 2010. –С. 123-124.

11. Колина, Т.П. Технология комбинированного упрочнения мелкоразмерного инструмента лазерной и химико-термической обработкой. /Т. П. Колина, В. В. Брюханов,  Д.С.Приданников // Сборник «Новые технологии», труды 1 Межотраслевой конференции, М., − Москва: РАН, 2010. –С.125-126.

Заказ №____. Подписано в печать ____________. Формат 60х84/16

Объем 1,0 усл. п.л. Тираж 100 экз.

Отпечатано УОП ФГОУ ВПО «КГТУ». Калининград, Советский проспект,1.